曜尘新材料科技（上海）有限公司

YAOCHEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY

Empowering Flexible Materials with Possibility

产品技术说明书  TECHNICAL DATA SHEET

产品名称：YC-BLF-756　热塑性丙烯酸树脂（固体·粉/粒状）

◆  产品描述

热塑性/功能性丙烯酸树脂，使用时按需溶解于合适溶剂配制成溶液；

产品特性与用途：湿气固化PU热熔胶。

◆  物理性能

| 外观 | 白色至微黄粉状/粒状颗粒 |
| --- | --- |
| 化学组成 | 丙烯酸酯共聚物（热塑性） |
| 分子量 Mw | 100000 |
| 玻璃化温度 Tg | 48 |
| 酸值 (mgKOH/g) | 7 |

◆  溶解性与相容性

溶于酯类、酮类、芳香烃等常用有机溶剂，不溶于水；

与NC、CAB等纤维素树脂及常用助剂相容性良好（建议小试确认）。

◆  应用领域

湿气固化PU热熔胶

使用前请小试确认与体系树脂、助剂及溶剂的相容性，再确定正式配方。

◆  包装与储存

包装：25kg 编织袋/纸板桶（或按客户要求）

储存：保存于阴凉、干燥、通风处，远离火种热源；使用前搅拌均匀。保质期见包装标识。

◆  业务联系

曜尘新材料科技（上海）有限公司

联系人：祁磊磊　电话：18621528861

地址：上海市松江区文翔东路58号5幢

曜尘新材料科技（上海）有限公司 · www.yaochengroup.com