曜尘新材料科技（上海）有限公司

YAOCHEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY

Empowering Flexible Materials with Possibility

产品技术说明书  TECHNICAL DATA SHEET

产品名称：YC-HA-8408　羟基丙烯酸树脂溶液（75±2）

◆  产品描述

热塑性/功能性丙烯酸树脂，使用时按需溶解于合适溶剂配制成溶液；

产品特性与用途：金属/塑料罩光清漆。

◆  物理性能

| 外观 | 透明至微黄液体 |
| --- | --- |
| 化学组成 | 羟基丙烯酸树脂/混合溶剂 |
| 固含量 | 75±2 |
| 粘度（格氏管，25℃） | 30-90 |
| 酸值 (mgKOH/g) | ≤10 |
| 羟值 (固体) | 140 |
| 玻璃化温度 Tg | 高固低粘、高丰满、耐候 |

◆  溶解性与相容性

可用二甲苯/PMA等溶剂兑稀；

与同类丙烯酸树脂及常用助剂相容性良好（建议小试确认）。

◆  应用领域

金属/塑料罩光清漆

使用前请小试确认与体系树脂、助剂及溶剂的相容性，再确定正式配方。

◆  包装与储存

包装：200kg 铁桶/塑料桶（或按客户要求）

储存：保存于阴凉、干燥、通风处，远离火种热源；使用前搅拌均匀。保质期见包装标识。

◆  业务联系

曜尘新材料科技（上海）有限公司

联系人：祁磊磊　电话：18621528861

地址：上海市松江区文翔东路58号5幢

曜尘新材料科技（上海）有限公司 · www.yaochengroup.com