曜尘新材料科技（上海）有限公司

YAOCHEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY

Empowering Flexible Materials with Possibility

产品技术说明书  TECHNICAL DATA SHEET

产品名称：KHAOS® 3557

◆  产品描述

改性的自洁涂料. 产品具有较好的喷绘附着力，适配目前3/4/6/8/12ps喷绘；

涂布于其它的PVC基材上可得到易清洁的表面；

支持高频焊接，支持热风焊接；

支持低能耗的烘干模式；

可以额外添加防霉剂使其具有一定的防霉功能；

◆  物理性能

| 外观 | 近乎透明的液体 |
| --- | --- |
| 固成份 (%) | 10.2% |
| 溶剂体系 | MEK/EAC |
| 光泽度 | 亮光或可搭配雾面剂自行最低调整到全哑 |

◆  应用特性

工艺：印刷涂饰

为了能获得高光效果，建议在烘干后使用铬合金高光辊进行压延处理。

干燥温度：130 ℃/30秒（对于获得好的附着力非常重要）

产品应用：PVC喷绘布。

推荐涂布量：正面湿膜20-30克/m2（=5微米 干膜），背面至少涂布湿膜15克/m2（=2微米 干膜），以获得适中具有性价比的性能。

◆  储存

保存于5°C 与35°C之间；使用前搅拌均匀。

◆  业务联系

祁生　+86 18621528861

曜尘新材料科技（上海）有限公司 · www.yaochengroup.com

法律声明：以上资料据我们所知真实而准确，然而产品的应用条件和方式非我们所能控制，因此恕我们不为此推荐承担任何责任。至于对健康、安全、环境的需求，请参阅有关的产品安全说明书。